Введение

Большое распространение термических методов исследования объясняется быстротой получения разнообразной физико-химической информации, возможностью изучения различных по своей природе объектов, а также наличием стандартного оборудования.

В настоящее время термический анализ (ТА)- один из самых распространенных методов физико-химических исследований.

Успешное применение ТА для решения конкретных задач во многом связано с наличием современной аппаратуры, но не в меньшей степени с развитием теоретических представлений. Однако простота и легкость получения экспериментальных данных методами ТА только увеличивает усилия для получения надежной информации о свойствах объекта.

Известно значительное количество методов расчета кинетических параметров реакций, протекающих в условиях программируемого нагрева. По методам обработки данных ТА - экспериментов за последние двадцать лет опубликовано не мало статей в периодических изданиях, таких как “Журнал физической химии”, “Физика горения и взрыва”, “Известия АН СССР”. По этой теме имеется большое количество специальных работ [4,6,8,9].

Тем не менее, в настоящий момент сложилась ситуация, при которой наблюдается некоторое несоответствие между возможностями, которые предоставляет термический анализ, и тем, как эти возможности реализуются на практике.

Связано это, по видимому, со следующими обстоятельствами. Во-первых, современное фирменное оборудование и программное обеспечение для термического анализа [10] остается «черным ящиком», поскольку применяемые методы расчета и детали математической обработки экспериментальных данных в доступной литературе не обсуждаются. Во-вторых, это оборудование и программное обеспечение достаточно дороги и не всегда доступны.

Термический анализ заканчивается обработкой экспериментальных данных и получением некоторых цифровых параметров, в той или иной степени характеризующих исследуемое вещество в условиях проведения эксперимента. Даже поверхностное изучение литературных источников показывает, что одно и тоже вещество многократно подвергалось термическому анализу при одних и тех же условиях. В условиях отсутствия мощной вычислительной техники обобщение, систематизация и анализ данных были затруднены. Несмотря на высокую точность и воспроизводимость, получаемые результаты зависели от многочисленных факторов. В результате считалось, что проще провести эксперимент, чем тратить время на «пустые» поиски литературных данных.

После обработки данных ТА-анализа и расчета кинетических параметров встает вопрос об их смысловом значении и применении для решения практических задач. К сожалению, именно эта проблема термического анализа теоретически наименее разработана. Имеется ограниченное количество работ, в которых сделаны попытки использовать кинетические параметры для практических приложений [15,16]. Например, в [15] дано подробное математическое описание методики оценки потенциальной опасности химических веществ при транспортировке и хранении. Однако расчеты по указанной методике достаточно трудоемки, а программная реализация отсутствует. По-видимому, поэтому идеи [15] не нашли широкого практического применения.

В данной работе предпринята попытка преодолеть наметившееся расхождение между возможностями термического анализа и существующей традиционной практикой их реализации.

Работа является частью исследований, проводимых на кафедре высокоэнергетических процессов по исследованию свойств компонентов пиротехнических производств и разработке новых пиротехнических составов.