# Обзор методов расчета кинетических параметров

## . Основные задачи термического анализа

Теплофизические свойства твердых тел могут быть измерены с помощью разнообразных методов исследования. Согласно рекомендациям Международной конфедерации термического анализа, методы термического анализа (ТА) включают все виды измерений, которые устанавливают зависимость какого-либо свойства исследуемого объекта от непрерывного или ступенчатого изменения температуры [6].

В соответствии с температурными условиями, в которых проводят термофизические измерения контролируемых параметров, можно выделить три вида термофизических экспериментов (рис.1.1).

Рис.1.1. Зависимость температуры  Т от времени t при различных

термофизических измерениях:

а- после нагрева и последующей закалки высокотемпературного состояния (с помощью быстрого охлаждения); б- изотермическое измерение проводится при температуре, отличающейся от лабораторной; в- неизотермическое измерение, причем температура есть непрерывная функция от времени; 1- стадия нагрева; 2- отжиг; 3- быстрое охлаждение; 4- измерение

Методы термического анализа обычно охватывают все измерения состояния образца при ступенчатом или непрерывном изменении температуры в пространстве вокруг образца. Наиболее часто обозначают лишь процесс снятия данных при  непрерывном линейном изменении температура образца, который называют также динамическим термическим  анализом. В данной работе рассматривается именно этот вид термического анализа.

Существует пять основных типов расчетных задач, с которыми приходится сталкиваться в ТА - экспериментах [6]:

1) текущие вычисления и составление таблиц;

2) численная обработка, дифференцирование, интегрирование, сглаживание экспериментальных зависимостей;

3) выбор подходящих функциональных  соотношений, аппроксимирующих частично или полностью экспериментальную зависимость, и оценка параметров этих соотношений. Сюда же относится решение обратной кинетической задачи, то есть нахождение некоторой функции, аппроксимирующей экспериментальные данные и соответствующей механизму процесса;

4) анализ экспериментальных данных для получения и интерпретации данных о состоянии объекта (нахождение сингулярных точек на ТА - кривой);

5) статистический анализ результатов.

Для решения задач перечисленных в пунктах 4,5 необходимо иметь большое количество экспериментальных данных. Для этого в настоящее время используют аналого-цифровые преобразователи (АЦП), подключаемые к измерительным приборам. АЦП должен иметь минимальный период опроса датчиков (для получения более подробной информации) и выдавать данные на ЭВМ. Предполагается, что разработанное программное обеспечение в последствии будет использоваться совместно с АЦП. Применение АЦП понизит погрешность измерений, что сделает ее сопоставимой с погрешностью расчета.

На следующем этапе возможна разработка программ опроса датчиков через АЦП и решения задач 4,5.

## . Дифференциальные методы

Дифференциальные методы основаны на логарифмической форме основного кинетического уравнения

| ¶α¶t=Kf(α) | (1.1) |
| --- | --- |

и использовании для константы скорости аррениусовской зависимости

| K=K0exp(−ERT). | (1.2) |
| --- | --- |

Из (1.1) и (1.2) получается следующее соотношение

| Ln(¶α¶tf(α))=Ln(K0)−ERT. | (1.3) |
| --- | --- |

Кинетический анализ сводится к получению линейной зависимости логарифмической функции в левой части уравнения (1.3) от обратной температуры [1, 2, 4, 6, 9]. При правильно выбранном виде функции f(a) из уравнения линейной регрессии находятся параметры E и K.

## . Интегральные методы

Расчеты с применением интегральных методов в какой-то мере более просты, чем для дифференциальных. Это связано с тем, что в расчетные уравнения не входит мгновенная скорость ¶α¶t. Эти методы условно можно разделить на две группы:

1) методы в которых мгновенная скорость находится путем дифференцирования кривой степени превращения (в этом случае они сводятся к дифференциальным).

2) методы с применением каких-либо приближенных соотношений к некоторым экспериментальным точкам, например, для точки перегиба на кривой зависимости степени превращения от температуры, обозначаемой как Tm.

Метод Ван Кревелена, Ван Хердена и др.[6] основан на допущении

| exp(−ERT)»(0.368Tm)ERT, | (1.4) |
| --- | --- |

из которого после некоторых преобразований и интегрирования получается следующее соотношение

| Ln(g(α))=const−(ERTm+1)Ln(T), | (1.5) |
| --- | --- |

где 	g(α)=0α¶αf(α).

В методе Горовитца и Метцгера используется другое приближение

| exp(−ERT)»exp(−ER)(1Tm+JTm2), | (1.6) |
| --- | --- |

где J- разность значений текущей температуры и характеристической Tm, K. Из которого после соответствующих преобразований получается

| g(α)=K0RTm2VEexp−ERTm(1−JTm), | (1.7) |
| --- | --- |

где V- линейная скорость нагрева, град/c.

Аналогичное соотношение выводится [6] путем интегрирования по частям константы скорости для неизотермических условий

| Ln(g(α))=const+E101.052RTTmJmax∗J, | (1.8) |
| --- | --- |

где Jmax- температурный интервал протекания процесса, К.

## . Методы расчета порядков реакций

Иногда требуется довольно точно определить порядок реакции и не обязательно рассчитывать энергию активации. В таких случаях можно применять интегральные методы расчета порядков реакций.

В работе [13] предлагается следующий метод. Считается, что кинетика реакции описывается уравнением

| ¶α¶t=K(1−α)n . | (1.9) |
| --- | --- |

При интегрировании (1.9) получается уравнение

| K=1t(n−1)1(1−α)n. | (1.10) |
| --- | --- |

Нахождение параметров уравнения (1.10) означает поиск такого значения n, которое является точкой минимума функции

| F=i=1NKi−KK2, | (1.11) |
| --- | --- |

где     N- число экспериментальных точек;

Ki- константа скорости, рассчитанная по уравнению (1.10);

K- среднее значение константы скорости.

Минимум функции F можно найти методом параболической минимизации Пауэла [13].

В работе [14] используется известное соотношение

| 1−αm=n1(1−n)1−αm=1,062n1(1−n), | (1.12) |
| --- | --- |

где αm- степень превращения в точке перегиба зависимости α(t).

Эти два уравнения можно записать в виде

| 1−α=ymn1(1−n). | (1.13) |
| --- | --- |

Далее, используя решение аррениусовского интеграла по Балларину[14], из (1.13) получается следующее соотношение

| 1−αm=nn+(1+n)1+4nd0,51(1−n). | (1.14) |
| --- | --- |

Оба описанных метода можно применять при расчетах на ЭВМ.

## . Программы обработки данных ТА

В восьмидесятых годах на кафедрах ХТВМС и ВЭП было разработано несколько программ обработки данных ТА.

Программа кафедры ХТВМС позволяет описать механизм процесса с помощью одного из 8 теоретических уравнений. Выбирается то уравнение, для которого коэффициент корреляции наибольший. В программе рассчитывается предэкспоненциальный множитель, энергия активации, погрешность расчета, определяется кинетическое уравнение.

Программы, разработанные кафедрой ВЭП, “ENACTG” и “ENACTA”, позволяют рассчитывать энергию активации процессов, протекающих в условиях программируемого нагрева по данным кривых T-TG-DTG и T-DTA.

Эти программы написаны на языке программирования GWBASIC и имеют множество недостатков:

- простейший пользовательский интерфейс, не дающий возможности редактировать данные после их ввода;

- расчет производится по уравнению реакции первого порядка, что не позволяет судить о механизме процесса;

- отсутствует оценка погрешности вычисления энергии активации.

Из этого можно сделать вывод, что программы “ENACTG” и “ENACTA” сложны в обращении и не позволяют получить наиболее полных данных о кинетике процесса.

Более современной программой является “PC Series Thermal Analisis System” фирмы Perkin-Elmer.

Эта программа имеет широкие возможности при обработке данных, полученных методами дифференциальной сканирующей калориметрии. Она позволяет рассчитывать кинетические параметры процессов и тепловые эффекты реакций.

В пакете программ на Алголе, разработанном Вачушкиной и Выборжилом [6] для кинетических расчетов используются мгновенные значения параметров реакции , ¶α¶t, T, ¶T¶t, а также численные значения производных и коэффициента корреляции.

В программе, разработанной Шкварой и Шестаком [6] используется один из интегральных методов. Выбор подходящей модели из 19 теоретических функций осуществляется по трем критериям: протяженности области линейности; стандартному отклонению; величине предэкспоненциального множителя. Выходные данные иллюстрируются графическим тестом линейности.

Дьякович и Романовская [6] рассматривали модели роста зародышей, используя 15 неформальных модельных функций и статистическую обработку, включающую весовые функции и минимизирующую процедуру. Метод дополнен статистической обработкой результатов для планирования дальнейших экспериментов.

Альтофер [6] применил в программе расчета кинетических параметров степенную модель с одним показателем степени, определяя три параметра K0, E и n одновременно, используя критерии оптимизации (нелинейная регрессия). Этот подход включал численное интегрирование по методу Рунге-Кутта и матричное решение системы нормальных гауссовских уравнений. Выделение параметров осуществлялось по величине стандартного отклонения.